Table 3. Major and trace elements of Bronze Age slags Cu-(Fe)-sulphides

| Concentration, wt.% |  |  | Concentration, ppm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | Fe | S | Co | Ni | As | Zn | Mo | Se | Ag | Sn | Sb | Te | Ba | Pb | Bi | U |
| Kamenny Ambar (63 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.4-73.7 62.8 (62.9) | 0.3-22.6 3.4 (1.5) | 24.3-39.7 33.5 (34.1) | 3.73-319 88.0 (47.5) | 0.09-16.8 3.2 (2.1) | 0.08-19.6 4.1 (1.9) | 0.08-1720 102 (17.3) | 0.03-133 15.5 (6.7) | 1003-9200 2818 (2686) | 0.85-78.7 9.3 (5.6) | 0.03-229 7.9 (1.1) | 0.0-1.13 0.2 (0.2) | 3.1-39 12.5 (10) | 0.11-841 29.2 (1.6) | 0.0-4.80 0.6 (0.4) | 0.05-5.51 1.0 (0.6) | 0.01-17.3 1.5(0.2) |
| Konoplyanka (32 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62.0-73.0 65.5 (65.4) | 0.29-4.57 1.1 (1.0) | 25.3-36.5 32.6 (33.2) | 1.18-144 33.6 (36.4) | 0.23-8.81 3.3 (3.0) | 0.24-82.1 8.8 (1.3) | 1.07-55.0 7.7 (5.7) | 0.30-55.0 5.8 (1.1) | 1745-7100 5064 (5145) | 3.57-33.5 12.4 (10.9) | 0.11-44.4 2.9 (0.4) | 0.0-0.39 0.1 (0.1) | 6.9-49.8 29.7 (29.1) | 0.02-110 13.6 (1.9) | 0.02-1.67 0.7 (0.5) | 0.02-1.38 0.4 (0.3) | 0.01-14.8 2.0 (0.4) |
| Ustye (7 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.7-86.2 66.3 (73.1) | 0.03-49.8 12.9 (0.4) | 1.18-19.0 8.0 (7.8) | 2.30-732 224 (88.6) | 52.9-2400 701 (480) | 0.64-35.7%* 12.7% (12.8%)* | 1.0-370 64.6 (10.0) | 0.01-38.7 12.9 (1.7) | 40.0-186 110 (124) | 26.0-168 74.3 (51.0) | 0.40-109 37.9 (23.2) | 10.0-678 327 (382) | 0.1-102 32.7 (20.0) | 0.49-49.0 20.0 (9.9) | 1.41-57.0 21.4 (9.0) | 0.19-53.1 24.6 (22.7) | 0.05-5.63 3.0 (3.2) |
| Katzbakh 6 (29 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44.5-78.0 61.1 (59.3) | 0.03-21.9 3.8 (2.9) | 20.8-41.6 35.0 (35.8) | 0.48-63.9 8.2 (6.0) | 0.28-31.8 2.9 (1.5) | 0.25-122 20.7 (3.0) | 0.80-234 28.8 (11.6) | 0.02-168 39.3 (27.6) | 4.00-46.9 19.5 (17.0) | 24.1-1396 330 (224) | 0.08-1.31 0.6 (0.6) | 0.57-1.80 1.2 (1.1) | <1.6 | 12.5-28100 3393 (590) | 0.02-6010 250 (8.1) | 0.0-2.01 0.4 (0.3) | 0.0-11.0 1.8 (0.6) |
| Ordynsky Ovrag (51 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49.8-84.1 71.3 (70.9) | 0.00-3.50 0.8 (0.4) | 15.00-49.0 27.7(28.0) | 0.48-25.4 6.95 (6.55) | 0.10-124 10.3 (5.30) | 3.00-610 76.8 (50.0) | 2.0-1590 117 (27.0) | 0.21-74.0 13.3 (4.4) | 12.0-107 51.2 (50.0) | 8.30-840 167 (133) | 0.2-14.0 2.9 (2.5) | 0.40-42.5 6.2 (4.7) | 0.22-12.0 4.6 (4.5) | 0.31-790 75.9 (37.0) | 9.5-683 172 (163) | 0.01-3.20 1.0 (0.8) | 0.03-17.3 1.1 (0.1) |
| Turganik type 1 (9 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.8-76.3 64.2 (56.7) | 0.23-13.86 7.1 (11.1) | 23.1-32.6 28.4 (30.8) | 9.00-61.4 31.0 (38.4) | 3.80-213 76.0 (88.7) | 872.0-4150 1946 (1963) | 0.10-106 36.9 (30.0) | 0.38-11.8 3.2 (2.1) | 969-1681 1279 (1392) | 102-232 155 (126) | 0.63-3.38 1.5 (1.3) | 0.91-9.00 3.3 (2.6) | 15.3-68.8 26.2 (20.3) | 0.05-5.60 1.6 (1.4) | 2.08-10.8 6.5 (8.3) | 0.31-4.62 1.3 (0.9) | 0.02-2.43 0.8 (0.5) |
| Turganik type 2 (17 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71.4-80.8 77.1 (78.2) | 0.01-5.60 0.7 (0.2) | 19.1-28.1 22.2 (21.2) | 0.05-8.50 1.9 (1.2) | 0.21-28.3 4.9 (1.6) | 12.00-207 91.6 (88.2) | 0.50-99.0 23.9 (7.1) | 1.94-125 17.4 (7.2) | 21.8-157 58.5 (43.0) | 82.6-757 234 (163) | 0.28-8.10 1.2 (0.6) | 0.07-8.40 1.6 (1.2) | 0.0-3.9 0.3 (0.002) | 1.58-6600 527 (9.5) | 0.54-210 44.3 (19.9) | 0.03-7.10 0.8 (0.2) | 0.0-9.40 1.8 (0.1) |
| Tokskoe (36 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.6-83.6 68.5 (71.0) | 0.0-10.5 3.6 (1.5) | 16.1-40.0 27.7 (27.4) | 0.20-34.4 7.8 (5.6) | 0.30-117 8.7 (1.9) | 6.35-136 30.1 (22.1) | 0.10-557 72.2 (9.8) | 1.72-598 121 (63.9) | 34.6-936 332 (143) | 35.5-2380 509 (296) | 0.0-1.90 0.5 (0.4) | 0.06-14.4 1.9 (0.9) | 0.0-0.98 0.3 (0.2) | 9.40-6600 534 (106) | 1.9-624 182 (165) | 0.0-3.80 0.5 (0.2) | 0.0-39.0 4.1 (0.2) |
| Ivanovskoe (78 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52.6-83.9 74.5 (76.9) | 0.0-13.4 1.2 (0.1) | 15.8-35.2 24.2 (22.8) | 0.04-68.7 6.2 (0.5) | 0.28-60.7 7.1 (2.8) | 4.70-247 54.6 (41.7) | 0.10-263 25.1 (4.1) | 0.26-265 25.1 (11.1) | 8.00-1026 206 (82.5) | 24.5-994 288 (228) | 0.02-2.42 0.5 (0.4) | 0.01-8.60 1.6 (1.1) | 0.0-4.5 0.55 (0.17) | 0.03-48500 1285 (15.3) | 0.78-452 35.4 (10.4) | 0.0-1.60 0.2 (0.2) | 0.0-146 8.0 (0.3) |
| Bulanovskoe 2 (39 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67.2-76.8 71.3 (70.0) | 0.01-2.89 0.5 (0.1) | 23.1-32.2 28.1 (28.2) | 0.02-4.89 1.2 (0.4) | 0.57-38.3 5.9 (3.4) | 5.70-94.1 45.2 (47.6) | 1.80-36.0 10.3 (5.3) | 1.92-101 17.1 (9.6) | 4.40-201 123 (133) | 111-492 261 (225) | 0.06-2.04 0.7 (0.7) | 0.10-3.20 0.8 (0.7) | 0.0-0.7 0.21 (0.16) | 0.05-1286 190 (2.6) | 1.7-114.4 29.9 (22.1) | 0.01-1.60 0.2 (0.1) | 0.16-9.00 1.1 (0.5) |
| Kuzminkovskoe 2 (4 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75.7-83.9 78.8-77.9 | 0.11-0.60 0.3 (0.2) | 14.9-23.7 20.5 (21.8) | 0.49-5.69 2.2 (1.4) | 14.0-75.0 38.0 (31.5) | 274-778 562 (598) | 0.0-30.0 12.2 (9.4) | 2.37-55.3 25.7 (22.5) | 371-1328 867 (884) | 53.1-4680 2109 (1852) | 0.06-0.78 0.5 (0.6) | 5.60-14.7 8.0 (5.9) | 0.0-0.8 0.25 (0.11) | 1.63-1850 631 (337) | 7.5-19.0 14.2 (15.2) | 0.06-0.79 0.3 (0.2) | 4.20-9.90 6.6 (5.8) |
| Pokrovskoe (33 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.0-80.0 75.9 (76.4) | 0.04-3.13 0.5 (0.2) | 19.9-30.3 23.5 (23.2) | 0.05-25.4 3.0 (1.2) | 0.47-164 25.4 (9.9) | 1.00-163 28.9 (20.8) | 1.20-2180 194 (13.0) | 0.27-38.0 7.5 (2.3) | 4.60-631 91.6 (45.4) | 0.73-266 59.6 (49.2) | 0.31-4.10 1.7 (1.6) | 0.2-9.10 2.4 (1.5) | 0.0-1.0 0.5 (0.4) | 0.07-24900 1864 (72.3) | 0.37-418 54.2 (28.8) | 0.04-3.07 0.5 (0.1) | 0.03-53.2 5.4(0.6) |
| Rodnikovoe type 1 (23 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63.0-77.9 72.9 (74.0) | 0.01-0.13 0.04 (0.03) | 22.0-36.9 27.0 (25.9) | 0.05-6.09 0.9 (0.4) | 0.07-64.0 11.1 (6.4) | 5.90-114 29.7 (17.1) | 0.0-29.0 11.2 (9.6) | 3.21-378 43.4 (15.7) | 6.20-467 142 (154) | 19.9-818 287 (243) | 0.05-6.15 0.8 (0.5) | 0.14-4.30 1.3 (1.0) | 0.02-2.8 0.6 (0.2) | 0.04-1019 142 (17.8) | 2.11-26.8 10.5 (10.9) | 0.03-2.20 0.5 (0.3) | 0.0-4.16 0.6 (0.4) |
| Rodnikovoe type 2 (4 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4-82.2 63.4 (70.0) | 0.46-32.0 8.4 (0.5) | 17.0-36.6 28.0 (29.2) | 0.59-56.0 14.9 (1.5) | 0.46-124 44.6 (27.0) | 548-3010 1467 (1155) | 1.00-580 197 (11.2) | 4.10-256 90.9 (51.8) | 215-242 229 (229) | 187-2779 1103 (722) | 0.55-22.5 6.9 (2.2) | 12.9-196 71.9 (39.4) | 0.0-0.5 0.2 (0.2) | 146-86000 24097 (5120) | 130-810 453 (436) | 0.13-1.10 0.5 (0.1) | 2.00-196 56.9 (14.8) |
| Sarlybay 3 (22 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55.5-78.1 73.2 (75.2) | 0.06-19.6 3.8 (1.3) | 14.3-28.4 22.9 (22.7) | 2.35-299 58.7 (27.1) | 0.31-115 14.6 (2.9) | 5.70-162 35.8 (15.6) | 3.50-446 83.0 (38.6) | 0.06-11.8 1.5 (0.1) | 360-2440 1640 (1920) | 2.18-375 28.1 (7.7) | 0.4-131 10.8 (2.9) | 0.04-4.50 0.9 (0.3) | 0.0-49.0 11.1 (4.4) | 1.00-2.10 1.6 (1.6) | 0.24-31.6 6.8 (2.1) | 0.19-8.20 2.7 (1.5) | 0.01-3.44 0.5 (0.2) |
| Taldysay (33 analyses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31.4-82.8 63.4 (64.2) | 0.45-24.1 4.4 (2.6) | 0.6-43.0 22.4 (22.1) | 6.24-1626 247 (73.4) | 1.06-1451 249 (40.0) | 0.24-45.5%* 10.7% (2.53%)* | 0.0-1010 147 (38.5) | 0.02-7.00 2.77 (2.59) | 45.0-2550 317 (233) | 16.5-1981 256 (130) | 0.79-4460 371 (27.6) | 0.32-138 30.8 (17.6) | 0.14-8.0 1.4 (1.1) | 0.14-698 56.7 (14.6) | 83.4-45300 5292 (2060) | 0.2-800 115 (22.2) | 0.02-17.2 4.4 (3.5) |

Note: in the numerators of the fraction is the limits of values; in the denominator of the fraction is average (median). * – values by wt. %